О порядке применения огнезащитных средств для металлических конструкций с грунтовками (антикоррозионными системами) не указанными в сертификате соответствия

В соответствии с требованиями пунктов 19, 20 раздела V 
ТР ЕАЭС 043/2017 информация о видах и марках грунтовок, способе защиты от неблагоприятных климатических воздействий, а также сведения о толщине огнезащитного покрытия и расходе средства огнезащиты, необходимые для достижения требуемой огнезащитной эффективности, должна содержаться в технической документации 
на средства огнезащиты стальных конструкций.

В случае применения на добровольной основе СТБ 11.03.02-2010 «Система стандартов пожарной безопасности. Средства огнезащитные. Общие технические требования и методы испытаний» в целях подтверждения соответствия требованиям ТР ЕАЭС 043/2017 средств огнезащиты стальных конструкций, защищенных грунтовками (антикоррозионными системами), не указанными в сертификате соответствия, сведения о совместимых грунтах должны указываться 
в технической документации на средства  огнезащиты и подтверждаться протоколами испытаний аккредитованной испытательной лаборатории (центра). При этом, отбор образцов продукции для испытаний должен быть проведен аккредитованным органом по сертификации, выдавшим сертификат соответствия.

В случае применения на добровольной основе ГОСТ Р 53295-2009 «Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Методы определения огнезащитной эффективности» в целях подтверждения соответствия средств огнезащиты стальных конструкций, защищенных грунтовками (антикоррозионными системами), требованиям 
ТР ЕАЭС 043/2017, указанная в сертификате соответствия группа огнезащитной эффективности распространяется на конкретное огнезащитное покрытие или конструктивную защиту с учетом всех входящих в него покрытий, элементов и их толщин. При изменении любого идентификационного признака средства огнезащиты (элементов покрытий и их толщин; видов, марок и толщин грунтовок, теплоизоляционных и иных покрытий, служащих для придания декоративного вида или обеспечения устойчивости нанесенного средства к неблагоприятному климатическому воздействию; элементов крепежа 
и т.п.) огнезащитная эффективность должна быть подтверждена сертификационными испытаниями по ГОСТ 53295-2009 на стандартных образцах стальных колонн с соблюдением требований раздела 
VII ТР ЕАЭС 043/2017.

Согласно ГОСТ Р 53295-2009 группа огнезащитной эффективности средства огнезащиты определяется по методу, изложенному в разделе 5, на стандартных образцах стальных колонн (двутавр №20 (или №20Б1) 
с приведенной толщиной металла 3,4 мм).

Принимая во внимание требования пункта 4.11 ГОСТ Р 53295-2009, по инициативе изготовителя средств огнезащиты на добровольной основе могут быть проведены дополнительные испытания в соответствии 
с методом «Определения огнезащитной эффективности», по расширенной программе на образцах колонн различной формы сечения, с различной приведенной толщиной металла. Целью проведения данных испытаний является построение обобщенной зависимости толщины огнезащитного покрытия от приведенной толщины металла для различных значений времени достижения предельного состояния конструкции с конкретным средством огнезащиты. Указание в сертификате соответствия результатов испытаний средства огнезащиты стальных конструкции, проведенных 
по ГОСТ Р 53295-2009 на нестандартных образцах (отличных 
от указанных в разделе 5 ГОСТ Р 53295-2009), не допускается.